Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

5 Разработка топологии
5.1 Геометрический расчет резисторов
Определим коэффициент формы резисторов по следующей формуле:
K_{Ф i} = R_i over %rho_{S i}	(5.1)
Подставив численные значения для каждого резистора получим:
K_{R_1} = 3900 over 10000 = 0,39 K_{R_2} = 15000 over 10000 = 1,5 K_{R_3} = 330 over 100 = 3,3
K_{R_4} = 470000 over 10000 = 47 K_{R_5} = 27 over 100 = 0,27
При значении коэффициента формы от 0,1 до 1 конструируется резистор прямоугольной формы, у которого длина меньше ширины. При значении коэффициента формы от 1 до 10 рекомендуется конструировать резистор прямоугольной формы, а при значении коэффициента формы больше 10 – резистор сложной формы.
Рассчитаем геометрию каждого резистора:
1) Резистор R1 имеет значение коэффициента формы менее единицы, следовательно, выполним его прямоугольным, причем длина резистора меньше ширины. В первую очередь определим длину резистора по формуле (5.2):
l_расч geslant max "{" l_техн; l_точн; l_p "}" , где	(5.2)
lтехн – минимальная длина резистора, определяемая разрешающей способностью выбранного метода формирования конфигурации (для фотолитографии минимальная длина равна 0,1 мм); l_точн geslant ({}_%DELTA l + {}_%DELTA b cdot K_ф) / %gamma_{K ф} – минимальная длина резистора, при которой обеспечивается заданная точность (для фотолитографии {}_%DELTA l и {}_%DELTA b равны 0,01 мм); l_p = sqrt {P cdot K_ф / P_0} – минимальная длина резистора, при которой рассеивается заданная мощность. В итоге получим:
l_точн geslant (0,01 + 0,01 cdot 0,39) / 0,03 = 0,463 мм l_p = sqrt {0,0052 cdot 0,39 / 2} = 0,32 мм
l_расч geslant max "{" 0,1 мм; 0,463 мм; 0,32 мм "}"
За длину резистора принимаем ближайшее к lрасч значение, кратное шагу координатной сетки (0,1мм) – 0,5 мм. Расчетную ширину резистора определим по формуле (5.3):
b_расч = l / K_Ф	(5.3)

Подставив численные значения получим:
b_расч = 0,5 мм / 0,39 = 1,28 мм
Принимаем ширину резистора равной 1,3 мм. Для метода двойной фотолитографии l_полн = l Далее определим площадь резистора (5.4):
S = l_полн cdot b	(5.4)
Подставив численные значение получим:
S = 0,5 мм cdot 1,3 мм = 0,65 мм^2
Для проверки определим действительную удельную мощность (5.5), погрешность резистора (5.6):
P_0^' = P / S leslant P_0	(5.5)
P_0^' = 0,0052 / 0,65 = 0,0081 Вт / мм^2 = 0,81 Вт / см ^2 < 3 Вт / см^2
%gamma_{K_Ф}^' = {}_%DELTA l / l_полн + {}_%DELTA b / b leslant %gamma_{K_Ф доп}	(5.6)
%gamma_{K_Ф}^' = 0,01 мм / 0,5 мм + 0,01 мм / 1,3 мм = 0,0277 = 2,8"%" leslant 3"%"
Также суммарная погрешность не должна превышать допуска ( %gamma_R = 10"%" ):
%gamma_R^' = %gamma_{%rho_S} + %gamma_{K_Ф}^' + %gamma_{R_t} + %gamma_{R_K} + %gamma_{R_СТ} = 3"%" + 2,8"%" + 1,5"%" + 1"%" + 1"%" = 9,3"%" < 10"%"
2) Резистор R2 имеет значение коэффициента формы более единицы, но менее десяти. Следовательно, резистор выполним прямоугольным. Сначала определим ширину резистора (5.7):
b_расч geslant max "{" b_техн; b_точн; b_р "}" , где	(5.7)
b_техн – минимальная ширина резистора, определяемая возможностями технологического процесса (для фотолитографии 0,1 мм); b_точн – ширина резистора, определяемая точностью изготовления (5.8); b_p – минимальная ширина резистора, при которой обеспечивается заданная мощность (5.9):
b_точн geslant {{}_%DELTA b + {}_%DELTA l / K_Ф} over {%gamma_{K_Ф доп}}	(5.8)
b_p = sqrt { P over {P_0 cdot K_Ф}}	(5.9)
b_точн geslant {0,01 мм + 0,01 мм / 1,5} over {0,03} = 0,556 мм b_p = sqrt { {0,00135} over {2 cdot 1,5}} = 0,21 мм
b_расч geslant max "{" 0,1 мм; 0,556 мм; 0,21 мм "}"

Примем b = 0,6 мм и определим расчетную длину резистора (5.10):
l_расч = b cdot K_Ф	(5.10)
l_расч = 0,6 мм cdot 1,5 = 0,9 мм
Примем l = 0,9 мм , причем для метода двойной фотолитографии l_полн = l . Далее определим площадь резистора (5.4):
S = 0,9 мм cdot 0,6 мм = 0,54 мм^2
Для проверки определим действительную удельную мощность (5.5), погрешность резистора (5.6):
P_0^' = 0,00135 / 0,54 = 0,0025 Вт / мм^2 = 0,25 Вт / см ^2 < 2 Вт / см^2
%gamma_{K_Ф}^' = 0,01 мм / 0,9 мм + 0,01 мм / 0,6 мм = 0,028 = 2,8"%" leslant 3"%"
%gamma_R^' = %gamma_{%rho_S} + %gamma_{K_Ф}^' + %gamma_{R_t} + %gamma_{R_K} + %gamma_{R_СТ} = 3"%" + 2,8"%" + 1,5"%" + 1"%" + 1"%" = 9,3"%" < 10"%"
3) Резистор R2 имеет значение коэффициента формы более единицы, но менее десяти. Следовательно, резистор выполним прямоугольным. Сначала определим ширину резистора (5.7):
 b_точн geslant {0,01 мм + 0,01 мм / 3,3} over {0,024} = 0,543 мм b_p = sqrt { {0,061} over {2 cdot 3,3}} = 0,96 мм
b_расч geslant max "{" 0,1 мм; 0,543 мм; 0,96 мм "}"
Примем b = 1 мм и определим расчетную длину резистора (5.10):
l_расч = 1 мм cdot 3,3 = 3,3 мм
Примем l = 3,3 мм , причем для метода двойной фотолитографии l_полн = l . Далее определим площадь резистора (5.4):
S = 3,3 мм cdot 1 мм = 3,3 мм^2
Для проверки определим действительную удельную мощность (5.5), погрешность резистора (5.6):
P_0^' = 0,061 / 3,3 = 0,0185 Вт / мм^2 = 1,85 Вт / см ^2 < 3 Вт / см^2
%gamma_{K_Ф}^' = 0,01 мм / 3,3 мм + 0,01 мм / 1 мм = 0,013 = 1,3"%" leslant 2,4"%"
%gamma_R^' = %gamma_{%rho_S} + %gamma_{K_Ф}^' + %gamma_{R_t} + %gamma_{R_K} + %gamma_{R_СТ} = 3"%" + 1,3"%" + 0,6"%" + 1"%" + 1"%" = 6,9"%" < 10"%"
4) Резистор R4 имеет значение коэффициента формы более десяти. Следовательно, резистор выполним в форме меандра. Сначала определим ширину резистора (5.7):

 b_точн geslant {0,01 мм + 0,01 мм / 47} over {0,03} = 0,34 мм b_p = sqrt { {0,0043} over {2 cdot 47}} = 0,067 мм
b_расч geslant max "{" 0,1 мм; 0,34 мм; 0,067 мм "}"
Примем b = 0,4 мм и определим длину средней линии меандра (5.11):
l_ср = b cdot K_Ф	(5.11)
l_ср = 0,4 мм cdot 47 = 18,8 мм
При фотолитографии amin – минимальное расстояние между резистивными полосками равно 0,1мм. Обычно принимается равным ширине резистора a = b . Далее определим шаг звена:
t = a + b = 0,4 мм + 0,4 мм = 0,8 мм
Определим оптимальное число звеньев меандра:
n_опт approx sqrt {K_ф / 2} = sqrt {47/2} = 4,85 approx 5
Определим длину меандра:
L = n cdot (a + b) = 5 cdot (0,4 мм + 0,4 мм) = 4 мм
Определим ширину меандра:
B = {l_ср - a cdot n} over {n} = {18,8 мм - 0,4 мм cdot 5} over {5} = 3,36 мм
Поскольку требования к частоте выходного сигнала достаточно мягкие, то уточненный расчет меандра производить не будем. Определим габаритную площадь резистора:
S= L cdot B = 4 мм cdot 3,36 мм = 13,44 мм^2
Для проверки определим действительную удельную мощность (5.5), погрешность резистора (5.6):
P_0^' = 0,043 / 47 = 0,0009 Вт / мм^2 = 0,09 Вт / см ^2 < 2 Вт / см^2
%gamma_{K_Ф}^' = 0,01 мм / 0,4 мм + 0,01 мм / 18,8 мм = 0,02553 = 2,5"%" leslant 3"%"
%gamma_R^' = %gamma_{%rho_S} + %gamma_{K_Ф}^' + %gamma_{R_t} + %gamma_{R_K} + %gamma_{R_СТ} = 3"%" + 1,3"%" + 1,5"%" + 1"%" + 1"%" = 7,8"%" < 10"%"
5) Резистор R5 имеет значение коэффициента формы менее единицы, следовательно, выполним его прямоугольным, причем длина резистора меньше ширины. В первую очередь определим длину резистора по формуле (5.2):
l_точн geslant (0,01 + 0,01 cdot 0,27) / 0,024 = 0,529 мм l_p = sqrt {0,090 cdot 0,27 / 3} = 0,9 мм
l_расч geslant max "{" 0,1 мм; 0,529 мм; 0,9 мм "}"

Примем l_расч = 0,9 мм и определим расчетную ширину резистора:
b_расч = 0,9 мм / 0,27 = 3,33 мм
Принимаем ширину резистора равной 3,4 мм. Для метода двойной фотолитографии l_полн = l Далее определим площадь резистора (5.4):
S = 0,9 мм cdot 3,4 мм = 3,06 мм^2
Для проверки определим действительную удельную мощность (5.5), погрешность резистора (5.6):
P_0^' = 0,090 / 3,06 = 0,0294 Вт / мм^2 = 2,94 Вт / см ^2 < 3 Вт / см^2
%gamma_{K_Ф}^' = 0,01 мм / 0,9 мм + 0,01 мм / 3,4 мм = 0,0139 = 1,4"%" leslant 2,4"%"
%gamma_R^' = %gamma_{%rho_S} + %gamma_{K_Ф}^' + %gamma_{R_t} + %gamma_{R_K} + %gamma_{R_СТ} = 3"%" + 1,4"%" + 0,6"%" + 1"%" + 1"%" = 7"%" < 10"%"
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что резисторы спроектированы удовлетворительно.
5.2 Расчет размеров подложки
Ориентировочная площадь платы определяется по формуле (5.12):
S = K cdot (S_{%SIGMA R} + S_{%SIGMA C} + S_{%SIGMA K} + S_{%SIGMA Н.К.}) ,	(5.12)
где К – коэффициент запаса по площади, для ориентировочных расчетов выбирается из интервала {2...3}; S_{%SIGMA R} – суммарная площадь, занимаемая всеми резисторами; S_{%SIGMA C} – суммарная площадь, занимаемая всеми конденсаторами; S_{%SIGMA К} – суммарная площадь, занимаемая всеми контактными площадками и S_{%SIGMA Н.К.} – суммарная площадь, занимаемая всеми навесными компонентами.
S_{%SIGMA R} = 0,64 мм^2 + 0,54 мм^2 + 3,3 мм^2 + 13,44 мм^2 + 3,06 мм^2 = 20,98 мм^2
S_{%SIGMA C} = 0 (отсутствуют пленочные конденсаторы)
S_{%SIGMA К} = 5,27 мм^2 (определено по коммутационной схеме)
S_{%SIGMA Н.К.} = 6,81 мм^2
S = 3 cdot (20,98 + 0 + 5,27 + 6,81) = 99,18 мм^2
Выбираем подложку типоразмера 9 (10*16мм). Такой типоразмер позволит выполнить схему в стандартном корпусе.
5.3 Разработка топологии
Разработку топологии начинаем с составления схемы соединений элементов на плате. Размещаем элементы на плате таким образом, чтобы число соединений

было минимальным. Далее вычерчиваем эскиз топологии и выполняем оптимизацию расположения элементов и компонентов на плате. Навесные компоненты располагаем в соответствии с порядком расположения выводов. Грани навесных компонентов расположим вдоль осей координатной сетки. Проводники также расположим параллельно осям координат с обеспечением минимальной длины и количества пересечений. Эскизный чертеж выполним совмещенным для всех слоев в масштабе десять к одному.