Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

2 Анализ технического задания
Исходные данные, которые включают в себя техническое задание и схему электрическую принципиальную МСБ ПМ с описанием принципа ее работы, являются достаточно полными для того, чтобы приступить к проектированию микросборки.
Согласно п.1.1 МСБ ПМ будет использоваться в портативной измерительной аппаратуре, поэтому она должна обладать высокой надежностью. Чтобы выполнить это требование необходимо:
– строго соблюдать требования ОСТ 107.460084.200-88 и других нормативных документов;
– обеспечить для пленочных элементов оптимальные коэффициенты электрической нагрузки.
– выбрать элементную базу, которая в заданных условиях эксплуатации будет иметь высокую надежность.
В результате изучения ТЗ и исходной электрической схемы можно сделать следующие выводы:
– схема МСБ является низкочастотной;
– мощность, которую она потребляет, относительно небольшая;
– требования, предъявляемые к точности и стабильности амплитуды и частоты выходного сигнала, невысокие, поэтому все резисторы и конденсаторы в схеме могут иметь умеренную стабильность и разбросы номиналов.
Эти особенности позволяют отнести микросборку к схемам общего назначения, рекомендации по конструкторско-технологическому проектированию которых приводятся в [1].
Согласно п.1.6.1 микросборка будет изготавливаться методом двойной фотолитографии с одним уровнем межсоединений. Для этой технологии минимально допустимая ширина проводников и величина зазоров между ними составляет 50 мкм. Однако по причине необходимости ограничения плотности тока в пленочных проводниках некоторые из них необходимо выполнить с гораздо большей шириной. В ТЗ заданы напряжение питания и максимальная

потребляемая мощность МСБ, поэтому определим ток в проводнике питания следующим образом:
I_П = P_П over U_П = {200 мВт} over {4,5 В} approx 44 мА
Максимально допустимая плотность тока для меди J_Cu = 20 {A} / {мм^2} , типовая толщина меди в структуре пленочного проводника d = 1 cdot 10^-3 мм , следовательно, минимально допустимая ширина пленочного проводника питания составляет:
b_мин = I_П over J_Cu cdot d = {44 cdot 10^-3 А} over {20 А/мм^2 cdot 1 cdot 10^-3 мм} = 2,2 мм
Для повышения надежности возьмем с запасом b_мин = 2,5 мм
Максимальное отношение номиналов резисторов в схеме имеет величину:
R_max over R_min = {470 кОм} over {27 Ом} = 17407
Это означает, что изготовить все резисторы из одного материала невозможно. Чтобы решить эту проблему есть два пути: а) использовать два резистивных материала на плате; б) в качестве наиболее высокоомных резисторов в схеме использовать навесные чип-резисторы. Окончательное решение примем при выборе элементной базы.
Исходя из условий эксплуатации микросборки, элементная база должна надежно работать в указанных условиях. Максимальная температура окружающей среды для микросборки составляет +50 градусов, поэтому с учетом умеренной мощности рассеивания элементами и компонентами МСБ можно предположить, что температуры в ее конструкции не превысят +60...65 градусов цельсия. Как известно, самыми критичными к температурным воздействиям в гибридных схемах являются полупроводниковые приборы и микросхемы. В нашем случае их целесообразно выбирать с максимально допустимой рабочей температурой не ниже +70 0С.
Давление окружающей среды равно нормальному. Исходя из этого, можно сказать, что нет необходимости в вакуум-плотной герметизации корпуса, для поддержания нормального давления.
Для защиты от влаги целесообразно использовать стойкий к коррозии

корпус с высокой степенью герметичности. Помимо этого, корпус должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать механические воздействия. Следовательно, в конструкции МСБ необходимо использовать высокопрочные материалы. При дальнейшем проектировании будем учитывать, что наибольшей механической прочностью, герметичностью и хорошими экранирующими свойствами обладают металлостеклянные корпуса.
Назначение выводов («цоколевка») микросборки, согласно п.1.3.2, может быть любой, однако для уменьшения взаимного влияния входных и выходных цепей целесообразно разместить их подальше друг от друга.
Годовой объем выпуска МСБ слишком мал, чтобы автоматизировать ее производство. В связи с этим в конструкции можно использовать навесную элементную базу с гибкими выводами. Это даст возможность выполнить топологию платы с одним уровнем межсоединений, то есть выполнить требование п.1.6.1 технического задания.