Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-08-13

4 Выбор технологического метода изготовления и основных материалов
4.1 Выбор технологии
Для формирования пленочных структур используем метод двойной фотолитографии. Данным метод имеет высокую разрешающую способность и позволяет получать рисунки любой сложности.
4.2 Выбор материала подложки
Подложка в конструкции гибридной интегральной микросхемы является основанием, на котором располагаются пленочные и навесные элементы. От свойств подложки зависит качество всей конструкции.
Наиболее широкое распространение при создании тонкопленочных гибридных интегральных схем находят подложки из ситалла СТ50–1, стекла С48–3, «Поликора» и бериллиевой керамики.
Электрический расчет режима работы схемы показал, что она является маломощной. Следовательно, подложка может быть выполнена из бесщелочных боросиликатных стекол С41-1 и С48-3 или из ситаллов. Ситалл имеет ряд преимуществ перед стеклами. Он хорошо обрабатывается, выдерживает резкие перепады температур, обладает высоким электрическим сопротивлением, газонепроницаем, а по механической прочности превосходит стекла в 2 – 3 раза. В нашем случае выбираем ситалл СТ50-1. Параметры приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1
Параметр	Значение
Класс чистоты обработки поверхности	13 – 14
Температурный коэффициент линейного расширения при T = 20 dotslow 300 {}^circ C	(50 ± 2) · 10-7
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м cdot {}^circ C)	1,5
Диэлектрическая проницаемость при f=10^6 Гц и T = 20 {}^circ C	5 – 8,5
Тангенс угла диэлектрических потерь при f=10^6 Гц и T = 20 {}^circ C	20 · 10-4
Объемное сопротивление при T = 25 {}^circ C , Ом cdot см	–
Электрическая прочность, кВ / мм	–

4.3 Выбор материала резистивного слоя
Поскольку схема содержит в себе низкоомные и высокоомные резисторы, то необходимо использовать два резистивных материала, для выбора которых определим %rho_{S_ОПТ} для всех резисторов:
%rho_{S_ОПТ} = sqrt {{sum from 1 to n R_i } over {sum from 1 to n {{1} over {R_i}}}} = sqrt {{3900 + 15000 + 330 + 470000 + 27}over {1 over 3900 + 1 over 15000 + 1 over 330 + 1 over 470000 + 1 over 27}} = 3480,31
Разобьем резисторы на две группы так, чтобы R_{i_MAX} первой группы был меньше чем , %rho_{S_ОПТ} а R_{i_MIN} второй группы был больше чем %rho_{S_ОПТ} . Таким образом мы получили две группы резисторов и для каждой из них выберем резистивный материал в отдельности.
%rho_{S_ОПТ 1} = sqrt {{sum from 1 to n R_i } over {sum from 1 to n {{1} over {R_i}}}} = sqrt {{ 330 + 27}over {1 over 330 + 1 over 27}} = 94,4 %rho_{S_ОПТ 2} = sqrt {{sum from 1 to n R_i } over {sum from 1 to n {{1} over {R_i}}}} = sqrt {{3900 + 15000 + 470000}over {1 over 3900 + 1 over 15000 + 1 over 470000}} = 38773
Для первой группы резисторов в качестве резистивного материала выбираем Тантал ТВЧ (РЭТУ1244 – 67). Для второй группы резисторов в качестве резистивного материала выбираем Кермет К50-С (ЕТО.021.013 ТУ). Параметры материалов представлены в таблице 4.2
Таблица 4.2
Параметр	Тантал ТВЧ	Кермет К50–С
Удельное поверхностное сопротивление резистивной пленки – %rho_S , Ом / кв	100	10000
Диапазон номинальных значений сопротивлений, Ом	50 – 100000	10000 – 10000000
Допустимая удельная мощность рассеяния – P_0 , Вт / см^2	3	2
Температурный коэффициент сопротивления – TKC при T = -60 dotslow +125 {}^circ C	– 2 · 10-4	– 5 · 10-4

Выполним проверку правильности выбора резистивного материала для обоих случаев с точки зрения точности изготовления резисторов. Допустимая погрешность коэффициента формы может быть определена по следующей формуле:
%gamma_{K_Ф доп} = %gamma_R - %gamma_{%rho_S} - %gamma_{R_СТ} - %gamma_{R_t} - %gamma_{R_K} ,	(4.1)
где %gamma_{R} – полная относительная погрешность изготовления пленочного резистора (задана в ТЗ); %gamma_{%rho_S} – погрешность воспроизведение величины удельного поверхностного сопротивления резистивной пленки (обычно не превышает 5%); %gamma_{R_СТ} – погрешность, обусловленная старением пленки (обычно не превышает 3%); %gamma_{R_t} – погрешность, обусловленная ТКС и определяется как %gamma_{R_t} = %alpha_R (T_max - 20^circ C) ; %gamma_{R_K} – погрешность, обусловленная переходным сопротивлением контактов (обычно принадлежит интервалу 1 – 2%).
Определим параметр %gamma_{К_Ф доп} для обоих случаев:
%gamma_{K_Ф доп 1} = 10"%" - 5"%" - 1"%" - 0,6"%" - 1"%" = 2,4"%" %gamma_{K_Ф доп 2} = 10"%" - 5"%" - 1"%" - 1,5"%" - 1"%" = 3"%"
Поскольку полученные значения оказались больше нуля, то выбор резистивного материала можно считать корректным для обоих групп резисторов.
4.4 Выбор материалов проводниковой структуры
Самым распространенным материалом тонкопленочных проводников и контактных площадок в ГИС общего назначения является медь или алюминий с подслоем хрома, нихрома или титана. В качестве проводящего материала выбираем медь МВ (вакуумплавленая) МРТУ 14-14-42 – 65. В качестве защитного покрытия нанесем слой нихрома.
4.5 Выбор материала защитного слоя
В качестве материала защитного слоя пленочной части рекомендуется выбирать негативный фоторезист ФН-11, который наносится центрифугированием.